| Eigenschaft | Anforderungen / Anmerkung |
| --- | --- |
| Ausführung | kreisförmige Monolithische Unterteile MU-M, nach DIN 4034-1, Typ 2 |
| Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen | d1 | dsp | tmin | lsp | s | hmax |
|  | 1000 ( 8 | 1090 (2,0 | 120 | 65 (2,0 | 120 | 1565 (10 |
|  | 1200 (10 | 1300 (3,0 | 135 | 75 (3,0 | 135 | 1740 (10 |
|  | 1500 (11 | 1620 (3,5 | 150 | 85 (3,0 | 150 | 2100 (10 |
|  | 2000 (11 | 2140 (3,5 | 150 | 85 (3,0 | 150 | 2500 (10 |
| Steighilfen | Steigeisen (2-gängig) und Steigbügel (1-gängig), h1 = 250 mm |
| Tragfähigkeit der Steighilfen | Durchbiegung ( 5 mm bei 2 kN, Widerstand gegen 5 kN Ausziehkraft |
| Expositionsklassen | XA2 | für chemisch mäßig angreifende Umgebung |
|  | XM2 | für starke Verschleißbeanspruchnung |
| Betonfestigkeit | Druckfestigkeitsklasse C40/50 |
| Wasserdichtheit | keine Undichtheit bei 100 kPa (1,0 bar) innerem Prüfdruck |
| Mechanischer Widerstand | Scheiteldruckkraft Fn ( 80 kN/m |
| Dauerhaftigkeit | Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen |
| Produktzeichnung Nr. 2512 |
| Einsatzbereiche: |
| Die oben näher bezeichneten Unterteile sin besonders geeignet für Misch- und Schmutzwasserkanäle. |
| BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79 |